# Оксипласт» Двухкомпонентный полиуретановый герметик, холодного отверждения изготовлен на основе полиуретанового преполимера (связующего), наполнителей и целевых добавок ТУ ЛГ 05799048-26-97 Герметик "Оксипласт" обладает хорошими адгезионными свойствами и рекомендуется к применению в швах строительных конструкций с максимальными деформациями до 25%. Область применения: Герметизация швов бетонных и железобетонных конструкций с максимальной деформацией 25%. Герметизация стыков, щелей, трещин. Свойства: Хорошая адгезия к бетону, дереву, металлу. Устойчив к воздействию климатических факторов, УФ - излучению. Сохраняет эластичность при больших перепадах температур. Окрашиваемый. Упаковка: 12 кг. Технические характеристики - Внешний вид: Белая тиксотропная масса, после смешивания компонентов. Возможно окрашивание герметика в другой цвет по предварительному заказу потребителя в заводских условиях. - Cвязующее: полиуретан. - Вид твердения: Холодного отверждения, под действием сшивающего агента. - Время отверждения: 12 часов при +230С и влажности 55% (с понижением температуры время отверждения увеличивается). - Срок хранения: Гарантийный срок хранения - 6 месяцев. В закрытой фирменной упаковке, при Т0 не выше + 300С, в крытых помещениях. - Жизнеспособность: не менее 2 часов при Т=+230C. - Интервал температур применения: от - 150C до + 350С. - Удельный вес: 1400 кг/м3 - Интервал температур эксплуатации: от - 600С до + 700С. - Условная прочность при разрыве: не менее 0.2 Мпа. - Твердость по Шору А: 25. - Относительное удлинение в момент разрыва: не менее 150 %. - Срок службы: при толщине слоя герметика не менее 5мм. - 10-15 лет. Подготовка герметиков к работе: Герметик готовится к применению смешиванием компонентов. Компоненты герметика фасуются и поставляются в соотношениях, готовых к смешиванию. От качества смешивания компонентов существенно зависят свойства герметика, особенно равномерность отверждения герметика. Рекомендуем применять электроинструмент - дрель с регулируемой скоростью вращения и мощностью 0,4 - 0,6 квт со спиралеобразной мешалкой. Продолжительность смешивания стандартной упаковки ориентировочно 10-15 мин. При низкой температуре повышается вязкость компонентов герметика, поэтому смешивание и хранение рекомендуется проводить в отапливаемых помещениях. Разведение герметика растворителем не допускается. Возможно появление трещин. Не допускается нанесение герметика на мокрую или влажную поверхность(например, на бетон во время или непосредственно после дождя). Подготовка поверхности: Поверхности, на которые наносится герметик, очистить от грязи, пыли, жира, незакрепленных частиц, остатков цементного раствора, остатков ранее примененных герметизирующих материалов и т.п. При работах в зимнее время очистить поверхность от наледи и инея. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо. Укладка герметика: Герметик укладывается в шов шпателем - вручную, или при помощи специальных ручных, либо пневматических пистолетов - шприцеванием. Следует учитывать, что герметик при отверждении слегка "набухает", так как его объем увеличивается на (1-2)%. Инструмент, с целью предотвращения прилипания его к герметику смачивают в мыльной воде. При укладке герметика лицевые кромки конструкций рекомендуется защищать липкими лентами с целью предотвращения их загрязнения. Недопускается нанесение герметика во время выпадение атмосферных осадков. Техника безопасности: При работе с герметиком необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты. Избегать постоянного соприкосновения с кожей. При попадании компонентов мастики или смешанной массы на незащищенную поверхность кожи их следует смыть сначала уайтспиритом или спиртом, а затем теплой водой с мылом. Затвердевший герметик не токсичен, не огнеопасен. Ответственность за правильность применения продукта в каждом конкретном случае несет потребитель..