ООО "Верхотура"

# Технология герметизации межпанельных стыков

### Вскрытие межпанельного стыка, удаление раствора, мастики,

### гернита и т.д. Выполняется отбойным молотком и крючками.

### Зачистка устья шва металлическими щетками, скребками,

### удаление пыли кисточками и щетками-сметками.

### Заполнение стыка монтажной пеной (на всю глубину). В устье

### шва укладывается жгут «вилатерм».

### 4.  Восстановление сколов бетонных панелей (по необходимости)

### полимерцементным раствором.

### 5. Заполнение устья шва полиуретановым герметиком.

### Гарантия на данный вид  работ (при условии сплошной герметизации) от 3 до 8 лет, в зависимости от состояния бетонных панелей, кровли, парапетов и т.д. При ремонте отдельных квартир невозможно полностью исключить вероятность протечек. При первичной сплошной герметизации (на строящемся здании) гарантия может быть увеличена до 10 лет.

ПЕНА

ВИЛАТЕРМ

ГЕРМЕТИК

Горизонтальный стык